|  |  |  |  |  |  |  | PŘÍRUBY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plochá přivařovací příruba DIN 2576 PN10 |  |  |  |  |
| DN/Ø trubky | D | d1 | F | počet otvorů | d | D1 | OBJ. ČÍS. 3 002 380 |
| 10/14 | 90 | 14,5 | 14 | 4 | 14 | 60 |  |  |
| 10/17,2 | 90 | 17,7 | 14 | 4 | 14 | 60 | d1 | d |
| 10/18 * | 90 | 18,3 | 14 | 4 | 14 | 60 |  |  |
| 15/20 | 95 | 21,0 | 14 | 4 | 14 | 65 |  | F |
| 15/21,3 | 95 | 22,0 | 14 | 4 | 14 | 65 | D1 |  |
| 15/22 * | 95 | 22,4 | 14 | 4 | 14 | 65 | D |  |
| 20/25 | 105 | 26,0 | 16 | 4 | 14 | 75 |  |  |
| 20/26,9 | 105 | 27,6 | 16 | 4 | 14 | 75 |  |  |
| 20/28 * | 105 | 28,5 | 16 | 4 | 14 | 75 |  |  |
| 25/30 | 115 | 31,0 | 16 | 4 | 14 | 85 |  |  |
| 25/33,7 | 115 | 34,4 | 16 | 4 | 14 | 85 |  |  |
| 32/38 | 140 | 39,0 | 16 | 4 | 18 | 100 |  |  |
| 32/40 * | 140 | 40,5 | 16 | 4 | 18 | 100 |  |  |
| 32/42,4 | 140 | 43,1 | 16 | 4 | 18 | 100 |  |  |
| 40/44,5 | 150 | 45,5 | 16 | 4 | 18 | 110 |  |  |
| 40/48,3 | 150 | 49,0 | 16 | 4 | 18 | 110 |  |  |
| 50/52 * | 165 | 52,5 | 18 | 4 | 18 | 125 |  |  |
| 50/57 | 165 | 58,1 | 18 | 4 | 18 | 125 |  |  |
| 50/60,3 | 165 | 61,1 | 18 | 4 | 18 | 125 |  |  |
| 65/70 * | 185 | 70,5 | 18 | 4 | 18 | 145 |  |  |
| 65/76,1 | 185 | 77,1 | 18 | 4 | 18 | 145 |  |  |
| 80/85 * | 200 | 86,0 | 20 | 8 | 18 | 160 |  |  |
| 80/88,9 | 200 | 90,3 | 20 | 8 | 18 | 160 |  |  |
| 100/104 * | 220 | 105,0 | 20 | 8 | 18 | 180 |  |  |
| 100/108 | 220 | 109,6 | 20 | 8 | 18 | 180 |  |  |
| 100/114,3 | 220 | 115,9 | 20 | 8 | 18 | 180 |  |  |
| 125/129 * | 250 | 130,0 | 22 | 8 | 18 | 210 |  |  |
| 125/133 | 250 | 134,8 | 22 | 8 | 18 | 210 |  |  |
| 125/139,7 | 250 | 141,6 | 22 | 8 | 18 | 210 |  |  |
| 150/154 * | 285 | 155,5 | 22 | 8 | 22 | 240 |  |  |
| 150/159 | 285 | 161,1 | 22 | 8 | 22 | 240 |  |  |
| 150/168,3 | 285 | 170,5 | 22 | 8 | 22 | 240 |  |  |
| 200/204 * | 340 | 206,0 | 24 | 8 | 22 | 295 |  |  |
| 200/219,1 | 340 | 221,8 | 24 | 8 | 22 | 295 |  |  |
| * rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny |  |  |  |

- do objednávky je nutné uvést - normu

  - DN/Ø trubky